# Отчёт: гипотезы по снижению потерь металлов с хвостами

Файл данных: Хвосты КГМК.xlsx  |  Дата: 2026-07-03

Цель: Снизить потери Ni и Cu с отвальными хвостами

Ограничения: Существующее оборудование фабрики, без капстроительства

# Диагноз потерь

Хвосты породные: 5 824 591 т  потери Ni 10 392 т  Cu 4 230 т

- класс +125 мкм: 0.0% массы, 0.0% потерь Ni, 0.0% потерь Cu

- класс +71 мкм: 20.5% массы, 25.8% потерь Ni, 27.2% потерь Cu

- класс -71+45 мкм: 13.1% массы, 14.0% потерь Ni, 12.5% потерь Cu

- класс -45+20 мкм: 24.1% массы, 23.0% потерь Ni, 20.4% потерь Cu

- класс -20+10 мкм: 11.9% массы, 8.5% потерь Ni, 8.0% потерь Cu

- класс -10 мкм: 30.3% массы, 28.7% потерь Ni, 32.0% потерь Cu

Диагноз (главные адреса извлекаемых потерь):

- Ni (элемент 28), класс +71 мкм (Хвосты породные): потери 2680.9 т, извлекаемо ~2680.9 т. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -10 мкм (Хвосты породные): потери 2983.8 т, извлекаемо ~2424.0 т, доминирует форма: раскрытый. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

- Ni (элемент 28), класс -45+20 мкм (Хвосты породные): потери 2388.3 т, извлекаемо ~1533.0 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Cu (элемент 29), класс -10 мкм (Хвосты породные): потери 1352.5 т, извлекаемо ~1352.5 т, доминирует форма: раскрытый. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

- Cu (элемент 29), класс +71 мкм (Хвосты породные): потери 1149.3 т, извлекаемо ~1149.3 т. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -71+45 мкм (Хвосты породные): потери 1458.0 т, извлекаемо ~961.9 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Cu (элемент 29), класс -45+20 мкм (Хвосты породные): потери 864.0 т, извлекаемо ~864.0 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -20+10 мкм (Хвосты породные): потери 881.4 т, извлекаемо ~543.4 т, доминирует форма: закрытый. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

# Гипотезы (по убыванию приоритета)

## 1. Оптимизация классификации с использованием промежуточных контактных чанов для увеличения времени агитации перед операцией контрольной флотации

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Увеличение времени агитации способствует лучшему раскрытию сростков и повышению селективности флотации, что позволит снизить потери Ni и Cu в классе -10 мкм

Ожидаемый эффект: Возврат до 2424 т Ni и 1352.5 т Cu/год

Реализуемость: На фабрике уже есть контактные чаны, необходимо провести их настройку и оптимизировать время агитации

Риски — технические: Некорректная настройка времени агитации может привести к снижению селективности флотации; экономические: Дополнительные расходы на электроэнергию и реагенты

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по определению оптимального времени агитации

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni и Cu в контрольной флотации

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

[10] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 169: «разных скоростей падения частиц и перемешивания пульпы. 
Для очень тонких частиц приобретает значение перемещение 
вследствие броуновского движения. Столкновению благоприят­
ствует полидисперсность пу…»

## 2. Оптимизация плотности пульпы на входе в основную флотацию

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Правильная плотность пульпы способствует лучшему контакту частиц с реагентами и повышению селективности флотации

Ожидаемый эффект: Возврат до 2680.9 т Ni и 1149.3 т Cu/год

Реализуемость: Необходимо провести настройку плотности пульпы на существующих оборудовании

Риски — технические: Некорректная настройка плотности пульпы может привести к снижению качества концентрата; экономические: Дополнительные расходы на реагенты

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по определению оптимальной плотности пульпы

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni и Cu в основной флотации

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 3. Оптимизация стадийности измельчения и классификации с использованием контрольной классификации слива классификатора для класса -45+20 мкм

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Улучшение раскрытия сростков за счет более тонкого измельчения и эффективного разделения классов крупности

Ожидаемый эффект: Возврат до 1533 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести анализ существующих схем измельчения и классификации

Риски — технические: Риск переизмельчения свободных частиц; экономические: Возможные дополнительные затраты на электроэнергию и износ оборудования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по измельчению и классификации руды

шаг 2: тестирование новой схемы на пилотном участке

критерий успеха: повышение извлечения Ni в концентрат

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 4. Добавление реагента для улучшения флотируемости тонких частиц

Итоговый скор: 0.675   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 4/3/4/4)

Механизм: Использование специальных реагентов способствует улучшению флотируемости тонких частиц и повышению их извлечения

Ожидаемый эффект: Возврат до 543.4 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо выбрать подходящий реагент и провести его тестирование

Риски — технические: Неправильный выбор реагента может снизить селективность флотации; экономические: Расходы на закупку и тестирование реагента

Дорожная карта проверки:

шаг 1: выбор реагента на основе лабораторных испытаний

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni в флотации

Источники:

[9] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 169: «f реагентов-собирателей, закрепившихся на минералах (рис. 59, б), 
пли аполярные реагенты — масла (рис. 59, в). В обоих случаях 
флокуляцня происходит тем сильнее, чем значительнее гидро- 
! фобизация…»

## 5. Оптимизация времени измельчения для улучшения раскрытия сростков

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Увеличение времени измельчения способствует лучшему раскрытию сростков и повышению извлечения металлов

Ожидаемый эффект: Возврат до 961.9 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести настройку времени измельчения на существующих мельницах

Риски — технические: Переизмельчение может привести к снижению качества концентрата; экономические: Дополнительные расходы на электроэнергию

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по определению оптимального времени измельчения

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni в флотации

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 6. Оптимизация подачи воды в шаровые мельницы

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Правильная подача воды способствует лучшему измельчению и раскрытию сростков

Ожидаемый эффект: Возврат до 2680.9 т Ni и 1149.3 т Cu/год

Реализуемость: Необходимо провести настройку подачи воды на существующих мельницах

Риски — технические: Некорректная настройка подачи воды может привести к снижению эффективности измельчения; экономические: Дополнительные расходы на электроэнергию и воду

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по определению оптимальной подачи воды

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni и Cu в флотации

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 7. Оптимизация плотности пульпы для класса -71+45 мкм

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Повышение извлечения за счет улучшения аэрации пульпы и флотации крупных частиц

Ожидаемый эффект: Возврат до 961.9 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести эксперименты по определению оптимальной плотности пульпы

Риски — технические: Риск ухудшения качества концентрата при чрезмерном увеличении плотности пульпы; экономические: Дополнительные затраты на реагенты и электроэнергию

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторные эксперименты по определению оптимальной плотности пульпы

шаг 2: тестирование новой схемы на пилотном участке

критерий успеха: повышение извлечения Ni в концентрат

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 8. Оптимизация времени флотации для класса -20+10 мкм

Итоговый скор: 0.525   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 2/4/3/3)

Механизм: Повышение извлечения за счет увеличения времени флотации

Ожидаемый эффект: Возврат до 543.4 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести эксперименты по определению оптимального времени флотации

Риски — технические: Риск ухудшения качества концентрата при слишком длительном времени флотации; экономические: Дополнительные затраты на электроэнергию

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторные эксперименты по определению оптимального времени флотации

шаг 2: тестирование новой схемы на пилотном участке

критерий успеха: повышение извлечения Ni в концентрат

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»