# Отчёт: гипотезы по снижению потерь металлов с хвостами

Файл данных: Хвосты НОФ Вкр.xlsx  |  Дата: 2026-07-03

Цель: Снизить потери Ni и Cu с отвальными хвостами

Ограничения: Существующее оборудование фабрики, без капстроительства

# Диагноз потерь

Хвосты породные: 4 376 438 т  потери Ni 4 392 т  Cu 1 506 т

- класс +125 мкм: 35.8% массы, 33.5% потерь Ni, 47.8% потерь Cu

- класс -125+71 мкм: 16.4% массы, 13.4% потерь Ni, 5.2% потерь Cu

- класс -71+45 мкм: 12.9% массы, 11.7% потерь Ni, 3.7% потерь Cu

- класс -45+20 мкм: 10.6% массы, 9.0% потерь Ni, 3.1% потерь Cu

- класс -20+10 мкм: 7.6% массы, 5.7% потерь Ni, 2.2% потерь Cu

- класс -10 мкм: 16.7% массы, 26.7% потерь Ni, 37.9% потерь Cu

Диагноз (главные адреса извлекаемых потерь):

- Ni (элемент 28), класс +125 мкм (Хвосты породные): потери 1471.3 т, извлекаемо ~873.5 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -10 мкм (Хвосты породные): потери 1171.7 т, извлекаемо ~836.9 т, доминирует форма: раскрытый. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

- Cu (элемент 29), класс +125 мкм (Хвосты породные): потери 720.0 т, извлекаемо ~715.0 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -125+71 мкм (Хвосты породные): потери 589.5 т, извлекаемо ~345.3 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -71+45 мкм (Хвосты породные): потери 512.6 т, извлекаемо ~295.9 т, доминирует форма: силикатная форма. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Cu (элемент 29), класс -10 мкм (Хвосты породные): потери 571.2 т, извлекаемо ~214.4 т, доминирует форма: пирит/прочие сульфиды. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

- Ni (элемент 28), класс -45+20 мкм (Хвосты породные): потери 395.6 т, извлекаемо ~205.3 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -20+10 мкм (Хвосты породные): потери 251.8 т, извлекаемо ~81.5 т, доминирует форма: силикатная форма. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

# Гипотезы (по убыванию приоритета)

## 1. Увеличить время измельчения в существующих мельницах на 20% и оптимизировать классификацию с возвратом песков в измельчение

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Более длительное измельчение улучшит раскрытие сростков в крупных классах, что повысит извлечение Ni и Cu

Ожидаемый эффект: Возврат до 873.5 т Ni/год

Реализуемость: Требуется корректировка режима работы существующих мельниц и классификаторов

Риски — технические: Переизмельчение свободных частиц; экономические: Увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по измельчению с увеличенным временем

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni в крупном классе

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 2. Увеличить степень измельчения руды до оптимального размера частиц, соответствующего максимальному раскрытию сростков в классе +125 мкм

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Более тонкое измельчение позволит лучше раскрыть сростки минералов, что повысит извлечение Ni и Cu

Ожидаемый эффект: Возврат до 873.5 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести лабораторные исследования для определения оптимальной степени измельчения

Риски — технические: Переизмельчение может привести к ухудшению флотируемости тонких частиц; экономические: Увеличение энергопотребления и износа оборудования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по определению оптимальной степени измельчения

шаг 2: пилотные испытания на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni в классе +125 мкм

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 242: «по­
лучают при определении (под микроскопом) соотношения числа 
свободных частиц отдельных минералов и числа сростков, со­
стоящих из этих минералов. По этим данным с учетом плотно­
сти минералов можн…»

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 3. Оптимизировать классификацию руды для более эффективного разделения классов крупности и предотвращения переизмельчения в классе -10 мкм

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Улучшение классификации позволит отделить крупные частицы от тонких, что снизит потери Ni и Cu с тонкими классами

Ожидаемый эффект: Возврат до 836.9 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести анализ существующей системы классификации и определить возможности для оптимизации

Риски — технические: Неправильное разделение классов может привести к снижению извлечения; экономические: Затраты на модернизацию системы классификации

Дорожная карта проверки:

шаг 1: анализ существующей системы классификации

шаг 2: разработка и внедрение оптимизированной схемы классификации

критерий успеха: снижение потерь Ni в классе -10 мкм

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 4. Оптимизировать режим флотации для более эффективного извлечения Cu из класса +125 мкм

Итоговый скор: 0.75   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/5/3)

Механизм: Изменение параметров флотации (плотность пульпы, время флотации) позволит улучшить извлечение Cu из этого класса

Ожидаемый эффект: Возврат до 715.0 т Cu/год

Реализуемость: Необходимо провести лабораторные исследования для определения оптимальных параметров флотации

Риски — технические: Изменение параметров флотации может повлиять на качество концентрата; экономические: Затраты на проведение лабораторных исследований

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по определению оптимальных параметров флотации

шаг 2: пилотные испытания на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Cu в классе +125 мкм

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 5. Оптимизировать плотность пульпы на входе в основную флотацию до 25-30% твердого

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Оптимальная плотность пульпы улучшит аэрацию и флотацию крупных частиц, что повысит извлечение Ni и Cu

Ожидаемый эффект: Возврат до 715 т Cu/год

Реализуемость: Требуется корректировка режима подачи воды и реагентов

Риски — технические: Необходимость точного контроля плотности пульпы; экономические: Возможные затраты на корректировку системы подачи

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по флотации с различной плотностью пульпы

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Cu в крупном классе

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 6. Оптимизировать расход реагентов-собирателей для улучшения флотации тонких классов

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Оптимальный расход реагентов позволит более эффективно флотировать тонкие частицы, что повысит извлечение Cu

Ожидаемый эффект: Возврат до 214.4 т Cu/год

Реализуемость: Требуется корректировка режима подачи реагентов

Риски — технические: Необходимость точного контроля расхода реагентов; экономические: Возможные затраты на корректировку системы подачи

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по флотации с различным расходом реагентов

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Cu в тонком классе

Источники:

[9] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 169: «f реагентов-собирателей, закрепившихся на минералах (рис. 59, б), 
пли аполярные реагенты — масла (рис. 59, в). В обоих случаях 
флокуляцня происходит тем сильнее, чем значительнее гидро- 
! фобизация…»

## 7. Оптимизировать режим подачи воздуха в флотационные машины для улучшения флотации крупных частиц

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Оптимальный режим подачи воздуха позволит более эффективно флотировать крупные частицы, что повысит извлечение Ni

Ожидаемый эффект: Возврат до 345.3 т Ni/год

Реализуемость: Требуется корректировка режима подачи воздуха

Риски — технические: Необходимость точного контроля режима подачи воздуха; экономические: Возможные затраты на корректировку системы подачи

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по флотации с различным режимом подачи воздуха

шаг 2: пилотное тестирование на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni в классе -125+71 мкм

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 8. Изменить режим флотации для более эффективного извлечения Ni и Cu из класса -125+71 мкм

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Изменение параметров флотации (плотность пульпы, время флотации) позволит улучшить извлечение минералов из этого класса

Ожидаемый эффект: Возврат до 345.3 т Ni/год

Реализуемость: Необходимо провести лабораторные исследования для определения оптимальных параметров флотации

Риски — технические: Изменение параметров флотации может повлиять на качество концентрата; экономические: Затраты на проведение лабораторных исследований

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт по определению оптимальных параметров флотации

шаг 2: пилотные испытания на части потока

критерий успеха: повышение извлечения Ni в классе -125+71 мкм

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»