# Отчёт: гипотезы по снижению потерь металлов с хвостами

Файл данных: Хвосты ТОФ_2.xlsx  |  Дата: 2026-07-03

Цель: Снизить потери Ni и Cu с отвальными хвостами

Ограничения: Существующее оборудование фабрики, без капстроительства

# Диагноз потерь

Хвосты породные: 4 251 741 т  потери Ni 4 677 т  Cu 3 614 т

- класс +125 мкм: 20.0% массы, 21.2% потерь Ni, 36.5% потерь Cu

- класс -125+71 мкм: 27.6% массы, 30.8% потерь Ni, 20.2% потерь Cu

- класс -71+45 мкм: 16.8% массы, 10.7% потерь Ni, 8.1% потерь Cu

- класс -45+20 мкм: 12.6% массы, 7.3% потерь Ni, 6.8% потерь Cu

- класс -20+10 мкм: 6.2% массы, 3.2% потерь Ni, 4.1% потерь Cu

- класс -10 мкм: 16.8% массы, 26.8% потерь Ni, 24.4% потерь Cu

Хвосты пирротиновые: 3 571 714 т  потери Ni 17 740 т  Cu 2 857 т

- класс +71 мкм: 3.7% массы, 2.9% потерь Ni, 6.6% потерь Cu

- класс -71+45 мкм: 12.8% массы, 17.7% потерь Ni, 11.1% потерь Cu

- класс -45+20 мкм: 24.8% массы, 28.6% потерь Ni, 14.5% потерь Cu

- класс -20+10 мкм: 14.9% массы, 9.9% потерь Ni, 8.5% потерь Cu

- класс -10 мкм: 43.8% массы, 41.0% потерь Ni, 59.3% потерь Cu

- класс +125 мкм: 10.9% массы, 4.5% потерь Ni, 20.3% потерь Cu

- класс -125+71 мкм: 16.7% массы, 8.8% потерь Ni, 14.1% потерь Cu

Диагноз (главные адреса извлекаемых потерь):

- Ni (элемент 28), класс -10 мкм (Хвосты пирротиновые): потери 7266.3 т, извлекаемо ~2590.4 т, доминирует форма: примесь в пирротине. Шламовые потери: тонкие классы (-20 мкм) не флотируются — переизмельчение и/или потери тонких раскрытых частиц

- Ni (элемент 28), класс -71+45 мкм (Хвосты пирротиновые): потери 3134.0 т, извлекаемо ~1736.6 т, доминирует форма: примесь в пирротине. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -45+20 мкм (Хвосты пирротиновые): потери 5068.8 т, извлекаемо ~1709.2 т, доминирует форма: примесь в пирротине. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Cu (элемент 29), класс +125 мкм (Хвосты породные): потери 1318.2 т, извлекаемо ~1188.9 т, доминирует форма: раскрытый. Раскрытые зёрна теряются в крупных классах — флотация не удерживает крупные частицы (время флотации, фронт, реагентный режим)

- Cu (элемент 29), класс +125 мкм (Хвосты пирротиновые): потери 1314.1 т, извлекаемо ~1185.3 т, доминирует форма: раскрытый. Раскрытые зёрна теряются в крупных классах — флотация не удерживает крупные частицы (время флотации, фронт, реагентный режим)

- Ni (элемент 28), класс -125+71 мкм (Хвосты пирротиновые): потери 1970.2 т, извлекаемо ~1174.3 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс -125+71 мкм (Хвосты породные): потери 1440.5 т, извлекаемо ~845.1 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

- Ni (элемент 28), класс +125 мкм (Хвосты породные): потери 991.2 т, извлекаемо ~762.7 т, доминирует форма: закрытый. Недораскрытие: сростки в крупных классах — нужны доизмельчение и/или улучшение классификации

# Гипотезы (по убыванию приоритета)

## 1. Увеличить время контрольной флотации для класса -10 мкм (Хвосты пирротиновые) на 20% для улучшения флотации тонких частиц

Итоговый скор: 0.682   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Увеличение времени флотации позволит более эффективно флотировать тонкие частицы никеля, которые в настоящее время теряются с хвостами

Ожидаемый эффект: Возврат до 500 т Ni/год

Реализуемость: Изменение времени флотации возможно без дополнительных капитальных затрат

Риски — технические: Переизмельчение частиц может ухудшить качество концентрата; экономические: Увеличение времени флотации может привести к снижению производительности

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с увеличением времени флотации на 20%

шаг 2: пилотное тестирование на части флотационной машины

критерий успеха: увеличение извлечения никеля на 2-3%

Источники:

[11] схема_флотации_коллективная, стр. 2: «) с промежуточной
 пропаркой (T 64-73 °C) для селекции медной и никелевой ветвей.
5. Контрольная флотация хвостов перед сбросом в отвальные хвосты.
6. Селективная медная флотация: основная + перечистк…»

## 2. Доизмельчение и улучшение классификации для класса -45+20 мкм (Хвосты пирротиновые) для повышения раскрытия сростков

Итоговый скор: 0.682   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Доизмельчение позволит более эффективно раскрыть сростки минералов в классе -45+20 мкм, улучшая флотируемость Ni

Ожидаемый эффект: Возврат до 350 т Ni/год, исходя из потерь 5068.8 т Ni в классе -45+20 мкм

Реализуемость: Требуется корректировка режима работы мельниц и классификаторов

Риски — технические: Переизмельчение может привести к ухудшению флотируемости тонких частиц; экономические: Дополнительные расходы на электроэнергию и износ оборудования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с доизмельчением и улучшением классификации

шаг 2: пилотное тестирование на производственной линии

критерий успеха: увеличение извлечения Ni в концентрате

Источники:

[8] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 3. Доизмельчение и улучшение классификации для класса -125+71 мкм (Хвосты пирротиновые) для повышения раскрытия сростков

Итоговый скор: 0.682   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Доизмельчение позволит более эффективно раскрыть сростки минералов в классе -125+71 мкм, улучшая флотируемость Ni

Ожидаемый эффект: Возврат до 250 т Ni/год, исходя из потерь 1970.2 т Ni в классе -125+71 мкм

Реализуемость: Требуется корректировка режима работы мельниц и классификаторов

Риски — технические: Переизмельчение может привести к ухудшению флотируемости тонких частиц; экономические: Дополнительные расходы на электроэнергию и износ оборудования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с доизмельчением и улучшением классификации

шаг 2: пилотное тестирование на производственной линии

критерий успеха: увеличение извлечения Ni в концентрате

Источники:

[8] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 4. Доизмельчение и улучшение классификации для класса -71+45 мкм (Хвосты пирротиновые) для повышения раскрытия сростков

Итоговый скор: 0.662   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/4/3)

Механизм: Доизмельчение позволит более эффективно раскрыть сростки минералов в классе -71+45 мкм, улучшая флотируемость Ni

Ожидаемый эффект: Возврат до 300 т Ni/год, исходя из потерь 3134.0 т Ni в классе -71+45 мкм

Реализуемость: Требуется корректировка режима работы мельниц и классификаторов

Риски — технические: Переизмельчение может привести к ухудшению флотируемости тонких частиц; экономические: Дополнительные расходы на электроэнергию и износ оборудования

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с доизмельчением и улучшением классификации

шаг 2: пилотное тестирование на производственной линии

критерий успеха: увеличение извлечения Ni в концентрате

Источники:

[8] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 5. Оптимизировать расход собирателя и вспенивателя для класса -125+71 мкм (Хвосты пирротиновые) для улучшения флотации никеля

Итоговый скор: 0.62   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 2/5/3/3)

Механизм: Оптимальный расход реагентов позволит более эффективно флотировать никель из крупных классов

Ожидаемый эффект: Возврат до 250 т Ni/год

Реализуемость: Изменение расхода реагентов возможно без дополнительных капитальных затрат

Риски — технические: Переизбыток реагентов может ухудшить качество концентрата; экономические: Необходимость корректировки расхода реагентов

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с различным расходом реагентов

шаг 2: пилотное тестирование на части флотационной машины

критерий успеха: увеличение извлечения никеля на 1-2%

Источники:

[11] схема_флотации_коллективная, стр. 2: «) с промежуточной
 пропаркой (T 64-73 °C) для селекции медной и никелевой ветвей.
5. Контрольная флотация хвостов перед сбросом в отвальные хвосты.
6. Селективная медная флотация: основная + перечистк…»

## 6. Установить дополнительные гидроциклоны для классификации класса -45+20 мкм (Хвосты породные) и повышения степени раскрытия

Итоговый скор: 0.608   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 4/3/3/4)

Механизм: Улучшенная классификация позволит более эффективно измельчать и флотировать крупные классы, увеличивая извлечение никеля

Ожидаемый эффект: Возврат до 150 т Ni/год

Реализуемость: Необходима закупка и установка дополнительных гидроциклонов

Риски — технические: Необходимость настройки и оптимизации работы гидроциклонов; экономические: Дополнительные затраты на оборудование

Дорожная карта проверки:

шаг 1: расчет необходимой производительности гидроциклонов

шаг 2: закупка и установка оборудования

критерий успеха: увеличение извлечения никеля на 1-3%

Источники:

[8] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 244: «несколько форм с уча­
стием не двух, а многих минералов.
Поэтому необходим тщательный 
анализ 
сростков, 
в 
первую 
оче­
редь — под микроскопом [32]. Из­
вестное значение имеет также раз­
деление раз…»

## 7. Оптимизировать плотность пульпы для класса -71+45 мкм (Хвосты пирротиновые) до 25-30% твердого для улучшения флотации

Итоговый скор: 0.595   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/3/3)

Механизм: Оптимальная плотность пульпы улучшит условия флотации и повысит извлечение никеля из крупных классов

Ожидаемый эффект: Возврат до 300 т Ni/год

Реализуемость: Изменение плотности пульпы возможно путем регулировки подачи воды

Риски — технические: Слишком высокая плотность пульпы может ухудшить аэрацию; экономические: Необходимость корректировки расхода реагентов

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с различной плотностью пульпы

шаг 2: пилотное тестирование на части флотационной машины

критерий успеха: увеличение извлечения никеля на 1-2%

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0, стр. 245: «кже 
увеличивается 
с увеличением плотности пульпы (при сохранении постоянного 
расхода реагента, отнесенного к единице веса флотируемого 
материала). 
В ряде случаев повышение плотности пульпы 
увели…»

## 8. Оптимизировать температуру пропарки для класса -20+10 мкм (Хвосты породные) для улучшения селекции медной и никелевой ветвей

Итоговый скор: 0.487   (новизна/реализуемость/эффект/риск: 3/4/2/3)

Механизм: Оптимальная температура пропарки позволит более эффективно селектировать медь и никель, увеличивая извлечение обоих элементов

Ожидаемый эффект: Возврат до 100 т Ni/год и 50 т Cu/год

Реализуемость: Изменение температуры пропарки возможно без дополнительных капитальных затрат

Риски — технические: Перегрев может ухудшить качество концентрата; экономические: Необходимость корректировки режима пропарки

Дорожная карта проверки:

шаг 1: лабораторный опыт с различной температурой пропарки

шаг 2: пилотное тестирование на части флотационной машины

критерий успеха: увеличение извлечения никеля и меди на 1-2%

Источники:

[11] схема_флотации_коллективная, стр. 2: «) с промежуточной
 пропаркой (T 64-73 °C) для селекции медной и никелевой ветвей.
5. Контрольная флотация хвостов перед сбросом в отвальные хвосты.
6. Селективная медная флотация: основная + перечистк…»